Топочная камера имеет смотровые окна 21, взрывные панели 22 и монтажные лвки 18. Она оборудована диффузионными горелками 9 с принудительной подачей воздуха (за счет разрежения в топочной камере), установленными вдоль основания каждого яруса.Пламя настилается на наклонные боковые стенки печи. Большая часть тепла (60-70%) передается реакционным трубам радиацией от раскаленных до 11OO-1200°C стен камеры-

Дымовые газы поднимавтся вверх и при температуре около 1070C поступают в конвективную камеру. В поде камеры установлено десять дополнительных горелок. Пройдя теплообменники конвективной камеры, дымовые газы попадают в дымососы 2, оттуда при температуре порядка 200°С выбрасываются в атмосферу. Для обеспечения большей надежности работы печь имеет два дымососа.Дымосос создает разрежение у пода топочной камеры 3-5 и у свода - 8-10 мм вод.ст. Производительность печи по природному газу 36000 м3/ч.

ШАХТНЫЕ РЕАКТОРЫ ВТОРОЙ СТУПЕНИ ПАРОВОЗДУШНОЙ КОНВЕРСИИ

Шахтный реактор предназначен для проведения практически полной конверсии метана, оставшегося в газе после трубчатой печи, и введения в состав получаемого технологического газа необходимого количества азота. Он представляет собой вертикально расположенную металлическую обечайку из малоуглеродистой котельной стали. Верхняя часть аппарата служит основанием приваренного к нему корпуса смесительной камеры. Нижняя - заканчивается сферическим или коническим днищем. Внутри реактор футерован жароупорным бетоном. На рис. (18 и 19) показаны два типа конструкций шахт ных реакторов, применяемых в агрегатах AM-70. Они работают под' давлением 26-30 ат.

Рис.18.Шахтный реактор паровоздушной конверсии агрегата АМ-70:

1- верхние термопары;

2- верхний  защитный слой катализатора; 3-корпус; 4- водяная рубашка; 5- боковые  и нижние тернопары; б-шары из окиси алюминия; 7- кладка свода; 8- днище; 9- внутренняя металлическая облицовка реактора; 10-штуцеры входа воды г водяную рубашку и выхода из нее; II- штуцеры наружных термопар; 12- цилиндрическая опора; 13- лестни-ца для обслуживания реактора; Й- катализатор; 15- футеровка из жароупорного бетона; 16- закладная арматура под футеровку; 17-смесительная камера; 18- верхняя площадка для обслуживания Конвертированный газ при температуре 800-830°С поступает иэ трубчатых печей по футерованному газоходу (коллектору) в смесители шахтных реакторов для смешения с воздухом. Ввод газа осуществляют радиально. Ввод воздуха и дробление его на отдельные потоки в реакторе (см.рис.18) производится с помощью специальных распределителей (рис. 20). Реактор, показанный на рисунке 19, имеет выносную горизонтальную камеру сжигания. Температура воздуха на входе в реактор 48О530°С. Во всех реакторах при смешивании потоков скорость истечения воздуха 10-60 м/с, а скорость движения газа в цилиндрической части смесителя 6-20 м/с.Наиболее высокая температура горения - в нижней части смесителя. Тепловое напряжение в свободном объеме шахтного реактора (над катализатором) (3-28)«10° ккал/м . Средняя температура парогазовой смеси над катализатором после реакции с кислородом воздуха 1200-13OOC.

Катализаторы загружают в шахту реактора через верхний разъем после демонтажа распределителя воздуха е помощью специального бун кера (рис.2І). В агрегатах АМ-70 никелевый катализатор защищен сверху алюмохромовым катализатором, на который укладывают шестигранные корундовые плитки с отверстиями (центральные плитки отверстий не имеют), показанные на рисунке 186.Сопротивление все-го слояя катализатора составляет не более 1,0 ат. Температура на выходе из слоя катализатора при заданном количестве остаточного метана и расходе воздуха, определяемом стехиометрическим показателем конверсии•зависит от теплового баланса реактора.Это значит, что температура исходных потоков должна быть не ниже указанной в регламенте, а содержание метана на входе в реактор не должно превышать 8-Ю об.% (в сухом газе). В противном случае температура газа на выходе будет снижаться, а концентрация остаточного метана возрастать.

Процесе в шахтном реакторе контролируют термопарамиа установленными на входе реакционных потоков,в слое катализатора й на выходе газа из реактора.

Нише приведены некоторые характеристики  промышленных шахтные реакторов:

Производительность, т/сут (по ян,)   - 1360-14ОО Рабочее давление, ати                                             -  30-31

Объем катализатора, м3                                          -  38

Объемная скорость (по сухому газу на входе), ч-1 -  4-000 Общая высота, мм                                                                        - 20000

Наружный диаметр, мм                                                                -  5200.

Тепло конвертированного газа используется для получения пара в котлах-утилизаторах, из которых конвертированный газ на-

правляют на конверсию окиси углерода.

Бетонная фу-

теровка шахтных реакторов наносится методом торкретирования (напыления ) в 2-3 слоя или заливается в опалубку. Общая толщина футеровки достигает 270-350 мм.

Днище шахты реакторов представляет собой сферическую или плоскую решетку (свод) из высокоглинозешо тых фасонных кирпичей (см.рис. 19б).

Основное

требование к химическому составу жароупорных бетонов, которы*-ми футеруют работающие при повышенном давлении шахтные ре-

Рис. 20. Распределитель воздуха корпусного типа: I- наружный корпус; 2- внутренний корпус; 3 - сопда; 4 - патрубок; 5 - ребра жесткости; 6- перфоритзованное кольцо для пропуска

Рис.21. Бункер загрузки катализатора з шахтный реактор:

1- корпус бункера; 2- разгрузочный люк; 3- рычаг и защелка люка;

4- наклонное днище; 5- рукоятка рычага разгрузки; б- коромысло с

серьгой

акторы, - минимальное содержанке двуокиси кремния. Под даваешг-ем 30 ат и при выйокой температуре двуокись_кремвгая o6pasyef с водяннм паром летуча® гвдратн кремния» шо¥®рые в дальнейшем оее-даюї на тешодйбменных поверхностях когдов-утвлгзаторэз и на ка» faOTsasepe конверсии окиси углерода в виде тверд©! дзуокнсв кремнияs резке ухудшая тешшнереначу з коїлах-уїилмзаторах н дезактивируя катализатор,, Внутренний сдай фуяеровю^ковгакгвру-сщий с нарогазовой смесью, не должен содержать бодее 1-3$ жву-> окиси уімер0да„

Надежная padssa реактора (e^eyfefBae   байнаоев завного газа) во мнегом определяемся жачеетвом $т*вровки,по9їв-ну к ней предъявляются повышенше їребованняа Глубокие   fpeiras приводят к опаонш! перегревам корпуса,, В целях безонасвоета еоч» ти все промышленные корпуса снабжают наружной водяной рубашк©йФ

Шахтнне реакторы, не таеадае водяной рубашкі,    футерует   в два сяоя и покрываю? термочуветзитедьней краской дда KOHfpsffls0

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МА1Ш И НЕКОТОРЫХ АППАРАТОВ БЛОКА РШРИИНГА И СЕРООЧИСТКИ АГРЕГАТА Ж-70

| Наименование | Техническая характерисгака |
| --- | --- |
| Реактор гидрирования сернистых соединения | катализатор алшокобалътаоошбденовыа количество 45 мз |
|  | высота 16700 мм диаметр 3200 мм |
| Адсорбер сернистых соединений | поглотитель окись цинка количество 60 мз |
|  | высота 16700 мм диаметр 3200 мм |
| Огневой подогреватель | ґ р поверхность нагрева 740 м |
|  | высота 20820 мм, с трубой « 39900нм давление до 46 ати |
| Компрессор природного газа | центробежный двухкорпусны! , давление на входе 8 ати. давление на нагнетании 4б ати8 производительность 39000 нмз/ч, число оборотов 9850 в иин, привод - конденсационная паровая турбина, |
|  | давление пара 40 ата, число оборотов 10850 в шн |

_.. О к _о_н ч а н к е

| Наиневбзание | и коичание 8 Техническая характеристика |
| --- | --- |
| Компрессор технологического воздуха | центробежный двухкорпусный, давление на нагнетании 33-34 ати, производительность 55000-60000 нмэ/ч,-привод - конденсационная паровая турбина 8 давление пара 40 атя, число оборотов 5500 в мин |
| Дымосос | центробежный вентилятор, „ производительность 250000-300000 муч, температура дымовых газов невыше200°С, привод - даровая турбина с протаво-давлбнием |
| Компрессор циркуляционного азота | центробежный еднеотунвмча?ш8 ЛрОИ8ВОДЙТвДЬНО(И?Ь КОСО" 15000 ШТ1, давление на нагнетаний 3«-5 &ч, привод -паровая турбина или электродвигатель |
| Сепаратор природного газа ' для отделения нидких углеводородов | рабочий объем 15 мэ, рабочее давление - до 20 ати, материал углеродистая сталь |
| Смеситель топливных газов (дегазатор) для смешения природного газа, идущего на отопление с парами жидких углеводородов из сепаратора и о танковыми и продувочными газами синтеза аммиака | рабочее давление 12 атие материал углеродистая сталь |

Контрольные вопросы

1. В чем принцип компановки многорядной и ярусной печей и в чем различие?

2. Какие горелочные устройства применяются в трубчатых печах?

3. Каковы особенности крепления и компенсации температурных удлинений реакционных труб,коллекторов исходной парогазовой смеси, конвертированного газа и материалов, из которых они изготовлены?

4„ Какие материалы применяются в конструкциях трубчатых пе-чей,шахтных реакторов,горячих футерованных коллекторов конвертированного газа, котлов-утилизаторов и вспомогательных котлов?

5. Назовите основные технические характеристики аппаратов сероочистки, огневого подогревателя, турбокомпрессоров и дымососов блока риформинга в агрегате аммиака на основе  многорядной печи

Глава4. ПУСК И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРУБЧАТЫХ ПЕЧЕЙ И ОТДЕЛЕНИЯ ПАРОВОЗДУШНОЙ КОНВЕРСИИ Б АГРЕГАТАХ СИНТЕЗА АММИАКА

После окончания строительных, моняажвых или ремонтных работ проводят подготовку агрегатов к пуску. Подготовка включает ряд операций по проверке правильности монтажа, промывки линий и аппаратов, их гидравлические испытания, сушку футеровки, загрузку катализаторов, ревизию арматуры и систем КИПиА, обкатку на-шин и насосов.

1, Подготовка трубчатой наш к аагаурке Проверяют наличие и состояние оборудования, приспособлений, приборов и инструментов, необходимых при загрузке катализаторов. Производят уборку в радиационной камере печи и на верхней площадке. Устанавливают дополнительное освещение вдоль каждого ряда реакционных трубо На печи агрегата Ж-70 для сохранения балансировки горячего газохода ставят на колодки пружинные под*-вески газохода и реакционных труб.

На печи типа ППР~1360 для сохранения балансировки газохода ставят на колодки пружинные подвески реакционных труб и горячего газохода. Нумеруют фланцы и крышки реакционных труб с первой по сорок вторую каждого ряда. Укладывают на туннели радиационной камеры деревянные щиты и доски, чтобы при установке стремянок для обстукивания труб не повредить своды туннелей.Проверяют работу лебедки, поднимающей катализатор на печь.   Демонтируют крышки реакционных труб с торцевыми теплоизоляционными патронами и ставят их рядом с соответствующими трубами,перевернув крышки теплоизоляционными патронами кверху. Собирают обтюраторные (уплотняющие) кольца. Продувают воздухом коллекторы парогазовой смеси и газоподводящие трубки. Монтируют трубопроводы и шланги системы вакуумной выгрузки, проверяют работоспособность  этой

системы.

Включают водокольцевоя насос РМК-4 (либо другую вакуумную машину), регулируют его работу и, опуская шланги в каждую реакционную трубу, очищают их от сварочного гарта, пыли, мелких по- сторонних предметов. Проверяют с помощью переносного светильни-Kaf опускаемого до катаошзаторной решетки, и бинокля чистоту всех реакционных труб и катализаторных решеток»

На верхней площадке печи устанавливают лари или стеллажи для складирования сменного запаса мешков с катализатором,,

Проверяют работоспособность устройства для измерения сопротивления реакционных труб, после чего измеряют сопротивление пустых труб; при этом исходное давление воздуха перед первым манометром должно быть б кгс/см2 (шкала манометра от 0 до 10 кгс/см2} предполагаемое сопротивление пустой реакционной трубы за вычетом собственного сопротивления перепадомера  должно  быть  равно 0,03-0,06 кгс/оя (шкала манометра от 0 до 0,5 кгс/см ). Исходные данные в виде таблиц необходимо занести в журнал  загрузки печи.

Стальной рулеткой или маркированным тросиком с прикрепленными к ним плоскими грузиками измеряют расстояние от катализатор-ной решетки до верхней кромки фланца каждой трубы, данные также заносят в журнал загрузки печи.

2; Требования к катализаторам риформинга, загружаемым в трубчатые печи и шахтные реакторы

Катализаторы, поступающие на площадку цеха, должны быть в жесткой недеформированной герметически закрытой таре с приложением паспорта (сертификата) на каждую партию катализатора.

В случае обнаружения разуплотненной или сильно деформированной тары, отсыревшего или частично разрушенного катализатора, не соответствующего требованиям ТУ, необходимо поставить в известность мастера или начальника смены и решить вопрос об отбраковке катализатора или о возможности его дальнейшего использования»

Потребность в катализаторах, загружаемых в трубчатые печи и шахтные реакторы, приведена з табл. 8.

З, Е§с5ев__^атализа|орад заполнение мерников,

SIlSiSMSS-iMSSiP^MLilSEEIlSSlSE-EilSS Эти операции должны проводиться в сухом оїапливаемои в зимнее время помещении площадью не менее ТОО-DO м , оборудованном вентиляцией и имеющем хорошее освещение о примыкающей площадкой' размером не менее 5x10 м под временным навесом,,

Катализат-ор ГИАП-І6 (C-II~2S; C-II-09) в барабанах емкостью по 200 л лебедкой доставляют на площадку для рассева. Барабаны открывают и катализатор постепенно высыпают на наклонное сито, двигаясь по которому он освобождается от пыли и мелочи и скапливается в лотке. Из лотка с помощью транспортерной ленты или вручную он передается на столы для проверки и расфасовки в" мерники под 2 кг. Катализатор ГИАП-І6 (C-II-2Ss C-II-09) перебирают, внимательно осматривая каждую кольцевидную гранулу,отбраковывая гранулы о трещинами, сколами граней, превышающими 5x5 мм, кавернами, неоднородностями. Отбракованный катализатор собирают в свободные барабаны для последующего взвешивания и определения фактического количества брака.

Из завешенного мерника катализатор пересыпают в загрузочный брезентовый мешок. Вместо мерников' допускается пользоваться бумажными или полиэтиленовыми пакетами. Аналогично перебирают и расфасовывают катализатор ГИАП-3-6Н, используемый в качестве подстилающего слоя,, с той лишь разницей, что в мешки загружают по I кг катализатора»

Таблице 8„ Потребность в катализаторах, загружаемых в трубчатые печи и шахтные реакторы

| Место загрузки | ! Катализатор! і І | Форма и размер, мм | ! Вес І |
| --- | --- | --- | --- |
| Многошинная печь aгре гата Ж-70 |  |  |  |
| Подстилающий слой Основной одой | первый ГШШ-З-бН ГИЖІ-І6 | вариант кольцо 20x18x7 кольцо 16x12x7 | 0,6 27 |

Окончание  табл.8

| Место загрузки | Катализатор | Форма и размер, ММ | Вес |
| --- | --- | --- | --- |
| Нижний слой Верхний слой . Террасная двухрядная печь | в т о р о й C-II-2S С-П-09 | вариант кольцо ІбхІОхб кольцо 16x8x6 | 13 14 |
| Один слой | первый 23-1 | вариант КОЛЬЦО 16хб,4Хб,4 |  |
| Один слой | второй 23-2 | вариант кольцо 16x6,4x6,4 |  |
| Один слой | третий 54-1 | вариант кольцо ]SxI6x6s4 |  |
| Шахтный реактор Нижний основной слой Верхний защитный слой | первый ГИШ-З-бН ГИАП-І4 | вариант .кольцо 15x15x5 цилиндры 15x15 | 55 8 |
| Нижний основной слой Верхний защитный слой | второй ГИАП-8 ГИАП-І4 | вариант цилиндры 15x15 цилиндры 15x15 | 42 8 |
| Нижний основной слой Верхний защитный слой | третий С-П-4 С-І5-І | вариант кольцо 19x19x7 кольцо 16x16x3 | 45-50 7-8 |

Загрузочные мешки, заполненные катализатором/, укладывают в контейнер и автопогрузчиком или автомашиной перевозят непосредственно на площадку к трубчатой печи. Если расфасовку катализатора ведут за несколько месяцев или недель до начала загрузки печи, то расфасованный в мешки катализатор, маркированный в соответствии с номерами партий, укладывают штабелями в сухом теплом помещении.

4. Загрузка катализатора в трубчатую печь

На катализаторнув решетку каждой реакционной трубы укладывают I кг катализатора ПШЬ-З-бН с размерами колец 20x20x5 мм, остальную часть трубы загружают катализатором ГИАП-І6 с размером колец 15x12x7 мм в количестве 44 кг (22 мешка). Высота слоя должна быть в пределах 700-900 мм от верхней кромки фланца реакционной трубы.

Перед загрузкой катализаторами всей трубчатой печи необходимо произвести загрузку пяти-десяти контрольных реакционных труб одного из средних рядов (например ряд 16-й, трубы 22,27,32, 37,42). При загрузке каждого очередного слоя, состоящего из б кг катализатора ГИАП-І6, проверяют расстояние до катализатора игид-равлическое сопротивление слоя до уплотнения (вибрированием или обстукиванием) и после уплотнения. Схема замера сопротивления показана на рисунке 22. После загрузки контрольных труб по данным замеров составляют графическую характеристику загрузки среднюю по всем контрольным трубам (рис. 23). После загрузки контрольных труб и построения графика приступают к загрузке всей печи.

Загрузка трубчатой печи считается выполненной правильно, если минимальное и максимальное отклонения от среднеарифметического значения л Р по всей печи не превышают ±5,0$,

После окончания загрузки и опрессовки печи составляется акт о загрузке с приложением следующих документов:

- гидравлическое сопротивление пустых реакционных труб(таб-лица);

- результаты загрузки катализатора в контрольные трубы (.сводная таблица и график);

- гидравлическое сопротивление всех реакционных труб заполненных катализатором с указанием средних Д Р по каждому ряду и по всей печи й фактических отклонений в процентах (таблица);

•» расстояния от верхней кромки фланца каждой трубы до уровня катализатора (таблица);

- акт контрольных испытаний, партий катализатора ГИАП-І6, (C-II-2S , С-ІІ-09 и др.) загруженных в печь либо копии сертификатов .

Рис.22,Приспособление для замера сопротивления в реакционных тр^ бах:  І- ниппель с накиднойтайкой; 2- уплотняющие шайбы; 3- калиброванная шайба перепадокера; 4- манометр перед шайбой;5- ма-нокетр для определения потери напора в слое катализатора;б-тру-ба; 7- маховичок уплотняющего устройства; 8- крышка: 9- наружная трубка уплотняющего устройства; 9,10- струбцина; II- шайбы уплат-

К^КРЙ&ЗЯЇІ.12 - У™0'»* гр^'« D- вентиль пе-

Рае.23. Характеристика загрузки катализатора  в контрольные трубы многорядной печи: Н - высота слоя;

6- вес загруженного катализатора;

ДР -

дамбнш і *рувах

СУШКА ФУТЕРОВКИ ТРУБАТОЙ ПЕЧИ

Сушку футеровки производят с целью удаления влаги,содержащейся в огнеупорном бетоне. Быстрое повышение температуры может привести к резкому выделению паров воды, дроблению и разрушению огнеупорных материалов.

После окончания футеровки новой печи или ремонта значительной части футеровки, бывшей в эксплуатации, ее выдерживают в течение двух-трех суток. Затем печь осматривают, удаляют из топочной камеры все посторонние предметы и устанавливают дополнительные термопары для контроля сушки футеровки.

Перед приемом, топливного газа на печь рифорышга или во вспомогательшй котел необходимо включить в работу оба дымососа при закрытых регистрах горелок, поддерживая разрежение в камере радиации 8*12 мм вод.ст. шиберами на всасе дымососов.

Сушка проводится рабочими горелками, служащими для обогрева печи во время работы. Перед розжигом горелок проверяют состояние арматуры и регулирующих шиберов.Тщательно продувают все топочное пространство азотом и делают анализ на .содержание горв-

ЧЙХ. Порядок розжига потолочных горелок прк разогреве катализатора

Газ у горелок зажигайї о помощь» электрозапальников или переносной запальной горелйи, вставив запальник в запальные лючкм или смотровые окна (в зависимости от конструкции печи) и открыв вентили подачи газа- в горелкн.

Горелки включают в работу попеременно, в соответствии  со специальным графикой й порядком их работы (табл. 9).

График предусматривает равномерный разогрев футеровки но всему периметру топочной камеры, газоходов, конвективной камеры и кессонов трубчатых печей. Сначала горелки работают на минимальной нагрузке, затем подачу газа постепенно увеличивают,продолжая включать новые горелки. Горелки, в зоне которых нагрев футеровки идет слишком быстро, выключаютс

Температура футеровки в период сушки не должна быть выше 200°С, в этот период через реакционные трубы нельзя  продувать азот, пар или воздух. Ниже приведен один из возможных  режимов сушки:

подъем температуры футеровки в топочной камере до 120°С ео скоростью 30°С в час;

выдержка при І20°С з течение 20 часов;

продолжение подъема температуры до 200°С со скоростью 30°С а чае;

выдержка при 200°С в течение 72 часов;

охлаждение пєче до 120°С ео скоростью 30°С в час й выключение всех горелок;

охлаждевне печи до 30-40°С при закрытых смотровых окнах,дв-ках, выключенном дымососе и закрытых воздушных заелонках горелок;

осмотр футеровки после полного охлаждения и вентиляции топочной камери. Сушку футеровка шахтного реактора проводят до загрузки в

него катализатора с помощью специалной переносной горелки.

Режям сушки проводят по специальному графику для шахтного реактора (ряс» 24): температуру футеровки поднимаю? до 400°С со скоростью 25°С в час е выдержками в течение суток при температурах 120°130 и 400°С. Дальнейший нагрев до 850°С ведут со око™ роетьв 50®С в час. После выдержки нри этой температуре в течение одни суток охлаждают футеровку со скоростью ІОО°С в час.

Рис. 24. Сушка футеровки шахтного реактора

Особенностью сушки футеровки в данном шахтном реакторе является трудность прогрева опорной подушки из теплоизоляционного бетона, толщина которого составляет около 1800 мм.

Для ведения контроля за прогревом этого слоя в период сушки на наружной поверхности нижнего сферического днища устанавливает термопары касания.

Днище на время сушки покрывают слоем теплоизоляции.В подушку теплоизоляционного бетона для создания каналов,по  которым удаляется в период сушки влага,закладывает дренажные перфорированные трубки,выполненные в виде колец и связанные с центральной дренажнеи трубой.

Для загрузки катализатора в шахтные реакторы необходимы щрш

следующие приспособления!

- бункет с заслонкой;

- берзентовый рукав, длина которого должна соответствовать зыеоте реакционного объема шахтного реактора;

-  металлические воронки;

-  доски или щиты, на которые становятся рабочие при загрузке реактора (для равномерного распределения веса рабочих на по-» верхности катализатора);

-  переносная лампа во взрывобезопасном исполнении с кабелем длиной 10-15 м;

- веревочные лестницы;

- шланговые аппараты;

- самоходный кран или таль грузоподъемность!) не менее 1,5т. Перед загрузкой реактора внимательно осматривают состояние

футеровки боковых стен, верхнего и нижнего сводов, на  который опирается слой катализатора. Удаляют все посторонние предметы.

Первая операция при загрузке - разметка на поверхности футеровки (начиная от нижней границы цилиндрической части) высоты слоев корундовых шаров, укладываемых под катализатор, а также катализаторов и лобового защитного слоя.

В шахтные реакторы загружают один или два слоя катализатора. Загрузку реактора начинают с укладки корундовых шаров трех размеров. Высота нижнего слоя - 150 мм, диаметр шаров  75 мм; среднего слоя, соответственно, 80 и 50 мм; верхнего =' ^30и25мм. Затем загружают никелевый катализатор (32 мЪ и защитный  слоя алюмохромового катализатора (б м ). Поверх защитного слоя  из шестигранной корундовой плитки выкладывают распределительную решетку. Шестигранники, кроме находящихся под распределителем воздуха, имеют отверстия для прохода газа (см. рис. 186). ПУСК ОТДШНИЯ ЇЇЛРОВеВІШОЙ КОНВЕРСИИ

Первой стадией куска агрегата является разогрев пускового котла, так как 40 ат пар необходим для пуска дымососов,компрессора воздуха (азота).

Сушку футеровки печи проводят непосредственно перед пуском агрегата, поэтому перед розжигом печи проверяют готовность всех аппаратов.. В соответствии о пусковой инструкцией настраивают запорную и регулирующую арматуру; проверяют закрыты ли воздушнган, дренажные вентили, тки, вододпы; убеждаются в отсутствии конденсата -в аппаратах и трубопроводах', снимают идя устанавливаю» необходимые заглушки} проверяют аоправность окофем циркуляции аз-ота или постоянной продувки аэотом (воздухом), давление воздуха в системах КИП и автоматического управления„налїгав  средств пожаротушения.

Основные правила пуска, описанные ниже, относятся прежде всего к блоку рнформкнга агрегата АМ-70 с многорядной печью»

После выполнения всех предварительных операций подготавливают снстему (коммуникаций, аппараты и машины) к продувке аэотом а устанавливают заглуши в меетахв предусмотренных иуомвоі ин-струкцивй. Затем производят оирасеовку всего агрегата аеотом нри рабочем давлении я устраняют обнаруженные неплотнооти.Поеле этого необходимо установить демонтирбванші на народ промывки и продувки трубопроводов диафрагмы й йгранюительїше шайбы»

При пуске агрегата в холодное время рада вначале включают обогрев линей.

Далее заполняют деаэрированной и химически очищенной водой паросборник котлы-утилизаторы, пусковой и вспомогательный кот» ды (если они есть в ехезие) и трубы парообразования в конвективной камере нечи» Паровым конденсатом заполняют водяные рубашки шахтных реакторов, котлов-утилизаторов и горячих газоходов трубчатой пета,,

В холодное время года разогрев паром осуществляют при открытых сливных вентилях водяных рубашек до тех пор, пока температура рубашек, корпуса, футеровки н катализатора в жахтном реакторе не поднимется до 50-80°С. После этого начинают постоянную подачу в водяные рубашки конденсата при температуре не ниже 500С. Конденсат непрерывно сливают через переливную дренажную систему. По достижении постоянного слива из рубашек начинают разогревать агрегат.

Прн заржем равнелеаенйя рершврр гааазша неойхоакмо убедиться, в том, что сливные отверстия водяных рубашек газохода и шахтного реактора находятся на одном уровне»

Затем проверяют работу устройств койїрвля и ойгамшщш уровня воды в водяных рубашках. Включают систему постоянной циркуляции оборотной охлаждающей воды, подаваемой в теплообменники. По окончании сушки футеровки печи подготавливают к розжигу го~ релкк огневого подогревателя, пускового и вспомогательного кот-лев (веди1 они еоть р ОЗС0М0 агрегата).

Рааогрея катализатора трубчатой печи до подачи пара ведут при первом пуске или пооле полной аерегрузки печи свежим катализатором - э токе воздуха; а при пуске пета на работавшем ранее и лишь запассивированном катализаторе, а такяе при пуске отделения риформйнга после частичной перегрузки катализатора » в токе циркуляционного аэота (99, 95 об„$ азота).

Перед подачей азота (воздуха) в линии парогазовой и паровоздушной смеси воздушник и дренажи узла регулировки расхода пара в печь, а также дренажи перед узлом регулирования на  линии подачи пара в подогреватель паровоздушной смеси должны быть открыты.

KoHfpo» температур в раздаточных коллекторах парогазовой омееи ведут по дополнительным термопарам касанкягуотановленным т крайних коллекторах т уревне рабочей площадка,

Скорость нагрева катализатора в трубчатой печи в токе азо« та или воздуха должна быть не более 30°С в час. Разогрев ведут до температуру 300Т350°С на входе в реакционные трубы. Контроль температуры осуществляют по термопаре, установленной после подогревателя парогазовой смеси.

Перед пуском вспомогательного котла включают в работу туннельные горелки печи для прогрева ее конвекционной зоны во избежание гидроударов в змеевиках пароперегревателя при пуске котла, не допуская повышения температуры дымовых газов вблизи пароперегревателей выше 300°С и на перевале печи выше 500°С. В период разогрева печи азотом (воздухом) и паром давление перед потолочными горелками не должно превышать 0,25 эти. Подъем температуры ведут включением дополнительного числа горелок. Воздушник и дренажи на узле регулирования расхода пара должны быть открыты з течение всего периода разогрева катализатора азотом (воздухом) до перевода печи на продувку паром. При разогреве катализатора в токе воздуха или азота, давление на входе в систему рнформинга не должно превышать б ати. При внезапном прекращении подачи азота (воздуха) в период разогрева катализатора рифорнин-га все потолочные горелкл должны быть немедленно потушены.

Коллектор 40 ат пара перед подогревателями парогазовой  и паровоздушной смеси до начала подачи пара в систему риформинга продувают через воздушник и дренажи от конденсата и прогревают его.

Подачу пара в поток азота (воздуха) со скоростью 5 т/ч начинают после достижения в коллекторах парогазовой смеси температуры 300-350°С на входе. Одновременно подавт пар через подогреватель паровоздушной смеси в шахтный реактор. Нижние дренажи печи закрывают после начала минимальной подачи пара в поток азота (воздуха). Дальнейший разогрев ведут паром, снижение расхода воздуха производят постепенно, одновременно увеличивая расход пара. Воздушный компрессор останавливают после полного перевода воздуха на свечу.

При рааогреве системы риформинга циркулирующим азотом, перед подачей пара прекращают циркуляция и одновременно переводят систему на пар, предварительно продув коллектор пара через дренажи. Расход пара увеличивают со скоростью от 5 до 72 т/ч в подогреватель парогазовой смеси и до 27 т/ч - в подогреватель паровоздушной смеси.

Подъем давления в системе риформинга выше 6-4 ати начинают после достижения расхода пара около 50 т/ч и до 18 ати ведут со скоростью не выше 5 ат в час.

Подъем температуры в печи ведут со скоростью 25-»30°С в час, делая выдержки по 4-6 часов при температурах 200,400,600 и 750°С в нижних коллекторах в соответствии с графиком регулировки пру-жннных опор печи. Если разогрев трубчатой печи протекает нормально, то при достижении температуры 450°С после вторичного рифор-минга ведут наладку циркуляции в котлах.

При необходимости следует кратковременно (на несколько часов) прекратить подачу пара в систему риформинга во время его разогрева парой (чистка дренажей котлов и т.п.);, снизить давле-

ние до 4 ати, температуру на входе - до 350°С, возобновить подачу в поток пара азота (воздуха), снизить плавно и прекратить подачу пара в систему риформинга, открыть воздушник и дренажи на узле регулирования 40 ат пара и кислорода.

При возобновлений подачи пара необходима убедиться в оїсуя-ствии конденсата пара в системе, поднять температуру перед неучей пара, не прекращая подачу воздуха (азота), закрыть дренажи на трубчатой печи и котлах-утилизаторах, продолжать разогрев агрегата в соответствии с графиком пуска.

Дренажи на потоках парогазовой и паровоздушной смесей и пара, а также воздушник на линии 40 ат пара до его подачи или начала циркуляции азота должны быть полностью открыты.

При пуске агрегата в зимнее время года топочное пространство трубчатой печи необходимо обогревать калориферами вплоть до розжига потолочных горелок. При кратковременных остановках печи со снижением температуры в нижних коллекторах до 350°С и прекращении потока технологического пара топочное пространство необходимо обогревать калориферами,а трубы продувать азотом (воздухом) во избежание увлажнения катализатора из-за неплотностей в арма-^ туре.

После того, как содержание сернистых соединений на выходе из адсорбера не будет превышать 0,5 мг/нм , температура газа будет не ниже 300°С, а температура пара на выходе из реакционных труб не ниже 700°С, начинают подачу природного газа в трубчатую печь со скоростью 2000 нм3/ч.'

Постепенно повышая нагрузку на печь по природному газу,одновременно увеличивают расход отопительного газа на горелки радиационной камеры. ВОССТАНОВЛЕНИЕ НИКЕЛЕВЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ И ВЫВОД ОТДЕЛЕНИЯ ПАРОВОЗДУШНОЙ КОНВЕРСИИ НА НОРМАЛЬНЫЙ РЕІЖ РАБОТЫ

Восстановление окисленных катализаторов конверсии парогазовой смесью с добавкой азотно-водородней смеси проходит практически до конца при температуре те ниже 700-?50°GS                           в катализаторах находится в ввде ошен никеля* При йїом apefeffif следующие реакции;

ню + н2 а ні + н2о                                ;

НІО Ч- СО * М •«• OOg.

По мере восстановления никеля начинается конверсия метана, которая приводи* к увеличению концентраций водорода и окиси углерода в парогазовой омееи. Это, в свою очередь, ускоряет процесс восстановления, который в основном заканчивается в течение 15-20 минут. Однако полное восстановление и стабилизация физи™ ко-хинических свойств катализатора (удельная поверхность,пористость с размеры кристаллитов никеля, механическая прочность, хи-мическій состав) происходит в течение многих десятков и сотен часов.

После восстановления катализаторов и увеличения нагрузки по природному газу начинают плавный подъем давления в системе до рабочего со скорости 3-4 ат в час. Устанавливают заданный режим работы трубчатой печи. После достижения на входе в шахтный реактор температуры не нике 650°С пускают турбокомпрессор воздуха, поднимают давление до рабочего: воздух подают в подогреватель и далее в шахтный реактор. Если компрессор был включен,возобновляют подачу воздуха в подогреватель и шахтный реактор. Одновременно прекращают (или снижают) подачу пара в подогреватель воздуха Температуру в верхней части шахтного реактора поднимают со скоростью не более ЮО°С в час.

Подачу воздуха во вторичный риформинг можно начинать только при наличии устойчивой циркуляции по всем контурам котлов.

После вывода трубчатой печи, шахтного реактора„котлов-утилизаторов и подогревателей на нормальный реишв работы включают все блокировки и системы автоматического управления и контроля. Если содержание аммиака и органических веществ не превышает нор-

мы, конденеат возвращают в цикл веяенодрефовки, В противном случае конденсат направляют на разгонку для удаления растворенного аммиака и органических веществ.

• После стабилизации режима работы всего аммиачного агрегата продувочный газ синтеза направляют в снесктельную Систему для использования его в качества дополнительного топлива в трубчатой

Для получения синтез-газа заданного состава и для безопасного обслуживания оборудования необходимо поддерживать давление, температуру и другие показатели в пределах установленного технологического режима. Все параметры регулируются автоматически или дистанционно с ЦПУ.

Ведение нормального процесса паровоздушной конверсии природного газа зависит главным образом от соотношения количеств водяного пара и природного газа, поступающих в трубчатую печь; от соотношения потоков парогазовой смеси и технологического воздуха, поступающих в шахтный реактор; от соблюдения установленных регламентом температур на выходе из аппаратов.

Отношение пар:газ перед трубчатой печью регулируют изменением количества пара, подаваемого в смеситель. Необходимое количество пара рассчитывают по установленной регламентом величине отношения пар:углерод в исходной смеси (в зависимости от  нагрузки агрегата по природному газу). Расход технологического воздуха определяют по величине отношения (Н2 + со)!Н2,   равного 3,0-3,1, в конвертированном газе после шахтного реактора.

Разрежение в топочном пространстве печи регулируют.изменением положения заслонок перед дымососом. Пламя горелок и содержание кислорода в дымовых газах трубчатой печи регулируют изменением подачи отопительного газа и положения воздушных заслонок или шиберов основных и вспомогательных горелок.

Уровень в паросборнике поддерживают изменением подачи питательной деаэрированной воды в экономайзер. Содержание солей в котловой воде поддерживают на одном уровне постоянными продувками паросборника. В процессе работа оператор согласовывает с машинистом компрессорного зала изменение режима работы газового и воздушного турбокомпрессоров.

Оператор и аппаратчик йо показаниям приборов,ра'спрложенных на ІЩ7 и агрегате, осуществляй (в соответствии с рабочими инструкциями) непрерывный контроль технологического процесса и состояния аппаратов, трубопроводов, арматуры, предохранительных устройств, площадок и лестниц, изоляции аппаратов и трубопроводов и линий обогрева (особенно в, зимнее время). ,^,^Дри .обнартаенш утедки :й"а^ линии гйза",' пара или жидкости,

юажтного реактора необходимо Немедленно сообщить ой этом.Іачаль-ннку смены.

ПЛАНОВАЯ ОСТАНОВКА ОТДЕЛЕНИЯ ПАРОВОЗДУШНОЙ КОНВЕРСИИ

Остановку производят в полном соответствии с регламентом и рабочими инструкциями. Снижают расход воздуха до 2200 ни /ч (40$ по шкале прибора), увеличивают расход защитного пара в  змеевик паровоздушной' смеси с 5 т/ч до 27 т/ч, переводят выброс воздуха на свечу компрессора и останавливают его. Снижение температуры во вторичном риформинге не должно превышать 50°С.

Затем снижают расход газа до 14000 еуґ/ч ( ~ 42$ по шкале прибора) и плавно переводят - сброс газа на свечу после аппаратов сероочистки. Скорость снижения нагрузки по газу 2000-3000 wr/ч, Компрессор природного газа останавливают после охлаждения катализаторов сероочистки до 200°С. Снижают расход технологического пара до 50 т/ч со скоростью 5-8 т/ч. Одновременно газ после сероочистки переводят на сброс через свечу. Со снижением расхода на реформинг технологических потоков пара й воздуха снижают давление в системе. К моменту перевода газа на свечу давление в системе риформинга необходимо поддерживать на уровне 15 ати и далее за 5-»б часов снизить до 4 ати на входе.

Во время плановой остановки отделения риформинга вплоть до перевода газа на свечу отношение пар:газ не должно быть ниже 5:1 <= Снижение температуры на выходе из печи (при наличии достаточного количества продувочного газа) ведут паром непрерывно со скоростью 30°С в час до температуры 500<-5500С, снижая давление отопительного газа и поочередно выключая потолочные горелки.

Затем снижают расход пара до 10 т/ч и температуру на входе в трубы - до 300»350°С. Начинают подачу в линию парогазовой смеси продувочного азота в количестве ІООО-І500 нм3/ч и 1000 нм3/«г в линию технологического воздуха вторичного реформинга паровоз» душной смеси черев перемычку БТА„ Через 15-20 минут после нача-° ла продувки системы азотом плавно снижают расход пара на первичный и вторичный риформинг, затем полностью закрывают его подачу и открывают воздушник с дренажем на паре. При дефиците продувочного азота для дальнейшего охлаждения печи включают систему циркуляционного азота. При отсутствии азота допускается продувка ->;iWr°Wf^i)fiii^f

ния катализатора паром.

При еяшсенш " 300-350°С через съемную перемычку в линию парогазовой смеси.пе-' ред БТА начинают подавать воздух в поток пара.

Такое окисление может приводить к частичной необратимой дезактивации катализатора, и систематически останавливать рифор-минг по этой схеме крайне нежелательно.

При длительной плановой остановке системы рифорнинга с полным охлаждением печи независимо от времени года необходимо защитить катализатор от увлажнения. С этой целью до прекращения продувки трубчатой печи азотом (воздухом) снижают давление в системе до 0,5-1,0 ати,открывают дренажи нижних коллекторов труб~ чатой печи; воздушник и дренаж на обратном клапане узла подачи пара в систему риформинга] дренажи на коллекторах парогазовой ж паровоздушной смеси,

Одновременно с продувкой печи устанавливают заглушки на К№ лекторах отопительного газа потолочных и туннельных горелок и горелок пароперегревателя.

При полной остановке агрегата в холодное время года (темпе- . ратура окружающей среды ниже +5°С) топочное пространство трубча-•тоя печи долано обогреваться калориферами.Температура воздуха в топочном пространстве должна быть не ниже Ю°С. Обогрев печи в зимнее время предохраняет катализатор от увлажнения и замораживания при попадании влаги в реакционные трубы. Независимо от времени годар если остановка печи не связана со вскрытием реакционных труб, продувку печи нужно вести непрерывно вплоть до нуска

отделения риформинга. При остановке печи в зимнее время года8ео-провождаемой вскрытием реакционных труб, продувку печи воздухом через реакционные трубы и дренажи ведут непрерывно» Прекращают продувку труб толька на время замера их сощютивления,выгрузки, чистки, промывки й загрузки.

При                                                      е реакционных; трубах категори-

чески запрещаема педеушнваїь его е помощью потолочных горелок» Сушку катализатора ведут в токе азота (воздуха) под давлением не выше 2 ати„ Подъем температуры до 120°С введут со скоростью Ю°С в час.

При температуре 120°С катализатор выдерживают не менее 4 часов» После этого нагрев можно вести со скоростью 25-30°С в час.

ВЫГРУЗКА КАТАЛИЗАТОРОВ ИЗ ПЕЧЕЙ РИФОРМИНГА И ШАХТНЫХ РЕАКТОРОВ

Выгрузку катализатора производят после полного охлаждения. В зависимости от конструкций реакционных труб из трубчатых печей катализатор выгружают двумя способами, через нижние отверстия труб или через верхние отверстия - с помощью вакуумной установки.

Перед выгрузкой катализатора из ярусной печи через нижние отверстия труб подготавливают тару (металлические бочки или мешки); лотки или заслонки, укрепляемые на хомутах у нижнего фланца труб вибраторы или деревянные молотки для обстукивания труб; ведра, механические или ручные сита; металлические шланги.

Затем снимают шпильки на верхних и нижних крышках,оставляя нижние крышки на двух шпильках. Верхние крышки снимают и извлекают термоизоляционные блоки. Делают в нескольких трубах контрольный замер усадки катализатора и перепада давления. Для определения частичной перегрузки печи имеется приспособление для контрольного замера перепада давления (см. рис. 22).

Осторожно снимают нижнюю крышку, поддерживая ее снизу, вынимают опорный стакан или стойку с нижним термоизоляционным патроном и катализаторной решеткой. Быстро перекрывают нижнее отверстие трубы заслонкой или доской, не допуская высыпания катализатора. Затем подставляют ведро под лоток или трубу и,периодически открывая заслонку или отводя доску, выгружают катализатор

и пересыпают его в бочки. Катализатор, зависающий в трубах, отделяют с помощью вибратора или'обстукиванием труб деревяннымимо-лотками.

Если катализатор сильно зауглерожен или разрушен и образует плотине пробки, то его снизу или сверху выбивают металлическими штангами. Для зтей цеди можно применяя*      ifее диаиеярем-20-30 мм.

Иди выгрузке катализатора из труб многорядной печи через верхние отверстия с помощью отсасывающих рукавов на верхней площадке печи устанавливают циклоны (рис. 25 и 26), один рукав которых соединен с вакуумной установкой, а другой - с отсасывающие рукавом.

Катализатор отсасывают, разрыхляя его зазубренным металлический кондом рукава. Если катализатор образует пробки, его разрыхляют с помощью вибратора, или обстукивая трубы, или включая  горелки отопительной камеры и нагревая трубы. При этом катализатор высыхает я легче поддается разрыхлению.С этой же целью применяют инструмент,—- которым обычно ведут очистку труб котельных агрегатов.

Из шахтных реакторов катализатор частично выгрукают через боковые дшкй„ а остальное количество - через верхнее отверстие, снимая для этого крышку или демонтируя смесительные устройства.Перед разгрузкой шахтные реакторы продувают воздухом.Разгрузку ведут либо с помощью вакуумных установок,либо зручную с помощью подъемных бадей (рис.27).

В случае необходимости работы производят в шланговых аппаратах ж в присутствии газоспасателя.

Рис. 25.

Приспособления для выгрузки катализаторов из труб:

1- реакционная тпуба;

2- вакуумные шдангк; 3-циклон дяя выгруженного катализатора

катализатора:

lig* '$.               йацщйШйр за шт~

т^в реамаеш;

I- шахтный   реактор;    2-   катализатор; 3- бадья для подъема катализатора; 4-подъенное устройство

•

ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРУБЧАТЫХ ПЕЧЕЙ РИФОРМИНГА И ШАХТШХ РЕАКТОРОВ

В процессе эксплуатации трубчатых печей могут возникать ситуации(кратковре-менные или длительные), из-за которых приходится изменять параметры процесса.

Если показатели работы трубчатых печей меняется незначительно,оператор должен варьировать ренин работы таким образом, чтобы,обеспечить заданный состав конвертированного газа на выходе ез трубчатой печи и из шахтного реактора.

I. Изменение параметров процесса конверсии Ухудшение процесса сероочистки. При ухудшении очистки газа от сернистых соединений происходит частичное отравление катализатора,, особенно в верхней части реакционных труб. Для сохранения заданного состава газа на выходе из реакционных труб необходимо поднять температуру до максимально допустимой путем увеличения расхода газа на отопление. Если невозможно повысить температуру или ее повышение недостаточно для улучшения работы катализатора г необходимо увеличить отношение пар:углерод в исходной -смеси. Если увеличение расхода пара невозможно или при этом резко возрастает гидравлическое сопротивление реакционных труб,следует снизить объемную скорость в реакционных трубах,то есть нагрузку на агрегат.

Следствием  сильного отравления катализаторов сернистыми соединениями является их зауглероживание, разрушение и резкое возрастание сопротивления в реакционных трубах. Это можно заметить

77

• ко росту перепада давления, ухудшении состава газа, уменьшению его выхода и повышению температуры стенок реакционных труб. В этом случае необходимо произвести аварийную остановку агрегата с последующей перегрузкой аппаратов сероочистки трубчатой печи»

В том случае   spi sa^

данном режиме padeufH                                                                      в ?§sfe Ш§»

ле адсорбера не превышает нерпа» ухудшение eeetaia кйНїері«реаай=-ного газа может быть объяснено падением активности катализатора. В этом случае оператор приникает те же меры, что и,при ухудшении процесса сероочистку

Рост гидравлического сопротивления ^реакционных труб является результатом разрушения катализатора, его зауглероживания  и уменьшения свободного сечения труб для прохода газах. В этом случае снижают 'Нагрузку на агрегат к работают при пониженной производительности до остановки агрегата и замены катализатора.

Нарушение равномерного обогрева труб. Разрушение катализатора, приводит- к неравномерному распределению парогазовой смеси. Во избежание разрушения труб необходимо частично или полностью перекрыть подачу газа в горелки, расположенные напротив перегретых выше допустимой температуры труб. Температуру труб контролируют с помощью переносных оптических или радиационных пирометроа

Падение давления rasa перед компрессором - это результат снижения давления в заводском газопроводе. Как правило,это случается в зимнее время года. Если компрессор исходного углеводородного газа не может обеспечить заданное давление на линии нагнетания, то агрегат переводят на сниженную нагрузку или останавливают.

Падение давления пара в агрегатах, работающих по энерготех-нологическои схеме, может быть следствием загрязнения теплопере-дающих поверхностей котлов-утилизаторов, вспомогательных котлов и пучков труб парообразования, установленных в конвективной камере трубчатых печей, либо следствием плохой работы КИП или падения давления в коллекторе 40 ат пара. В этом случае  снижают

расход природного газа и общее давление парогазовой смеси,оставляя отношение пар*углерод в исходной смеси на уровне, заданном регламентом, переводят агрегат на свечу до восстановления давления пара.

II                                               "&

(при общем содержании 90-95 об.#). Эти колебания незначительно сказываются на составе конвертированного газа при заданном отношении пар;углерод, В случае необходимости делают корректировку этого отношения,

трубчатой печи могут возникать как в топочной, так и в конвективной камерах.

В топочной камере эти колебания могут быть вызваны неудовлетворительной работой горелок; колебаниями состава отопительного газа, наличием подсосов холодного воздуха через сальниковые уплотнения, смотровые окна и кессоны; резкими колебаниями температуры окружающего воздуха; нарушением равномерного распределения парогазовой смесн по трубам. В конвективных камерах эти нарушения связаны с ухудшением теплопередачи и неудовлетворительной работой вспомогательных горелок» Общей причиной может быть плохая работа дымососа.

Колебания состава отопительного газа (смесь природного,продувочного, танковых газов, иногда с добавками жидких углеводородов) также приводят к нарушению работы горелок,повышенному рас« ходу пара и снижению производительности агрегата.

Подсосы холодного воздуха (особенно у сальниковых уплотнений труб на выходе конвертированного газа) вызывают снижение температура конвертированного газа и ухудшение его состава.Они приводят к снижению температуры дымовых газов и излучающих стен топочных камер, к перерасходу отопительного газа и ухудшению экономических показателей процесса,

Правильное ведение технологического процесса в трубчатых печах во многом зависит от подогрева потоков в конвективной камере.

В том случае, когда температура дымовых газов на входе  в конвективную камеру ниже установленной,включают дополнительные горелки конвективного обогрева. Еели йз~за плохой работа дополнительных горелок, низкой калорийности отопительного газа или сильных подсосов холодного воздуха в конвективной камере не до-стирается заданная температура, увеличивают расход отопительно-го газа в горелки реакционной камеры. Если при этом не удается достичь заданной температуры в конвективной камере, снижают нагрузку на агрегат.

Плохая работа дымососов, приводящая к снижению разрежения в топочной и конвективной камерах,, также является причиной нарушения температурного режима. Правильная работа дымососа обеспечивается регулировкой направляющего аппарата вентилятора, с помощью которого по ходу дымовых газов устанавливается заданное регламентом и рабочими инструкциями разрежение»

При длительной работе трубчатой печи вследствие коррозии и отложений на поверхности гладких и сребренных труб подогревателей конвективной камеры ухудшается теплопередача через  стенки труб. Это постепенно приводит к нарушениям температурного режима. Для достижения заданной температуры подогреваемых потоков увеличивают расход отопительного газа на сжигание в топочной камере и в дополнительных горелках.

При паровоздушной конверсии определяющим фактором является содержание метана после шахтного реактора и отношениеСНо+СО):^. Поэтому, когда отклонение от нормального режима работы трубчатой печи не сказывается на этих характеристиках конвертированного газа, продолжают работу так же, как ка нормальном режиме.

При увеличении концентрации остаточного метана после шахтного реактора выше регламентированного снижают давление на выходе из него, что приводит к увеличению степени конверсии метана (как в трубчатой печи, так и в шахтном реакторе). Этот способ применим, если гидравлические сопротивления остальных стадий производства синтез-газа малы и можно оставить на заданном уровне давление перед компрессором отделения синтеза аммиака. Для увеличения температуры и сдвига равновесия в сторону большей степени конверсии метана можно повысить расход технологического воздуха в шахтный реактор. Однако этот способ приводит к снижению отношения (Н2+СО):Н2 и повышению расхода пара,газа и энергозатрат на I т аммиака.

2. Возможные неяедааш а вабефе обетаозатая Перегрев футерованного коллектора. Особого внимания в отделениях паровоздушной конверсии требует коллектор конвертированного газа, особенно если он не имеет водяной рубашки на участке между трубчатой печьв и шахтным реактором. Коллектор футерован теплоизоляционным бетоном и изнутри облицован листовой высоколегированной стальв (например инколоем). Вследствие дефектов при монтаже или из-за плохого качества футеровки теплоизоляционный бетон может разрушаться, при этом появляются опасные участи перегрева на наружной поверхности коллектора.' Для обнаружения этих участков коллектор покрывают термочувствительной краской.В местах перегрева поверхности коллектора выше 300°С появляются &лые пятна. Временной мерой, позволяющей продолжать работу при пере-. гревах является охлаждение перегретых участков острым паром,

Перегрев шахтного реактора и котла-утилизатора^  Шахтные реакторы и котлн-утклизаторы, не защищенные водяными рубашками, покрывают термочувствительной краской. Кроме того, на  поверхности шахтного реактора устанавливают 150-200 термистеров, регистрирующих температуру наружной стенки реактора. Участки перегрева до остановки агрегата необходимо охлаждать острым паром. Продолжительная работа при нарушениях футеровки шахтного реактора недопустима: это одна из наиболее"опасных аварийных ситуаций. Также опасен перегрев футерованного участка, соединяющего шахт -ный реактор с котлом-утилизатором.

Перегрев обшивки и каркаса трубчатой печи. Плохая работа го-редок и дымососов может быть причиной разрушения или растрескивания футеровки и перегрева обшивки и каркаса топочной и  конвективной камер. Причиной перегрева верхних балок каркаса может быть их чрезмерная наружная изоляция. Сильный перегрев  балок каркаса трубчатой печи приводит к их искривлению, образованию неплотностей между обшивкой печи и слоем футеровки,разрушению и обрыву кирпичей подвесного свода, образованию подсосов холодного воздуха. Все это вызывает нарушения технологического режима

и может надолго вывести трубчатую печь из строя. При появлении участков перегрева на обшивке печи необходимо прикрыть или полностью отключить близко расположенные горелки,повысить (с помощью дымососов) разрежение в топочной камере и снизить давление на линии отопительного газа. Если эти меры окажутся неэффективными, необходимо остановить печь. 3«._РаэВУшение катадизатовов в реакционна^ здубах и шахтных реакторах

Разрешение катализаторов конверсии углеводородов может быта следствиек зауглероиивания8 резкого изменения температуры (теп-Щйр) і йайэйкя -давленая в системе, частых оощановок аг~ fifiatfej ШМШЩйй зошйчеекогб сооіайа катализатора,воздействия влажного sapa*''.'

Заугаерояивание катализатора происходит при отравлении его серннстыми соединениями и, полной дезактивации;  концентрации непредельных соединений в исходном газе выше допустимой; отношении пар;углерод в исходной смеси ниже заданного; плохом восстановлении, как правило, в верхнем слое»

Тепловой удар заключается в разрушающем действии на катализатор резкого изменения температуры. Обычно он происходит  при попадании парового конденсата на поверхность раскаленного  до 500«700°С катализатора, что чаще всего наблюдается в период пуска агрегата. Тепловой удар приводит к разрушению катализатора,, нарушению равномерности перепада давлений в реакционных трубах, перегреву и разрыву некоторых из них, а вследствие этого -  к полной аварийной остановке и повторной загрузке всего катализатора.

Резкое падение давления в системе происходит вследствие разрыва или разуплотнения технологических трубопроводов и коллекторов конвертированного газа. Из-за резкого падения давления катализаторы могут превратиться г порошок.

Перед пуском агрегата после его остановки из-за  разрыва трубопроводов, если наблюдалось резкое падение давления в системе (в течение нескольких минут), нужно проверить равномерность перепада давлений по трубам и в случае необходимости загрузить катализатор заново,

Частые остановки агрегата. При разогреве реакционных труб от температури окружающего воздуха до 900-930°С их внутренний диаметр увеличивается вследствие термического расширения металла, происходит уеадка катализатора.

При охлаждении реакционных труб эо время остановки трубчатой печи происходит уменьшение их внутреннего диаметра, и катализатор испытывает усилие сжатия по окружности трубы,которое приводит к тому, что при каждой остановке агрегата часть катализатора разрушается* Это разрушение тем больше, чем меньше отношение внутреннего диаметра трубы к диаметру гранула катализатора и чем выше температура стенки труб.

Изменение химического состава катализаторов. Образование металлического никеля из окиси никеля при восстановлении катализаторов приводит к тому, что образующиеся кристаллиты металла создают внутреннее напряжение в. наиболее тонкой пористой структуре катализатора и снижают его механическую прочность,

В результате длительной (шесть и более месяцев) работы ка«« тализатора окись кальция под влиянием водяного пара частично переходит в гидрат окиси кальция, что также приводит к внутренним напряжениям и снижению механической прочности.

4. Правила безопасной аварийной остановка._ота_е_ле_ния паровоздушной конверсии

Аварийную остановку трубчатой печи, отделения паровоздушной конверсии и всего агрегата производят в соответствии с рабочими инструкциями. В период остановки запрещается превышать максимальные: рабочее давление, температуру и расход газов.Принимаемые меры остановки должны быть такими, чтобы после ликвидации аварийной ситуации можно было 'быстро вывести агрегат  на нормальный режим работы. Некоторые аварийные ситуации приводят к автоматическому срабатыванию систем защиты агрегата,предохраняющих машины, аппараты и трубопроводы от повреждений.

Аварийную остановку агрегата на стадии конверсии и получения пара необходимо делать при следующих нарушениях режима работы; прекращении или резком снижении подачи углеводородного газа; резком падении давления технологического и 100 ат пара; разрыве или разуплотнении технологических линий исходного газа,парогазовой смеси, пара, конвертировании) газа; отключении электроэнергии; прекращении подачи технологического воздуха в шахтный реактор; нарушении герметичности трубных пучков котлов-утилизаторов; перегреве корпуса водотрубных котлов-утилизаторов; сильном перегреве или разрыве реакционных труб,газоотводящих трубок или коллекторов кенварвдрованнаг-о гава; прекращений подачи воздуха для КИП; перегреве'обшивки, каркаса трубчатой печи и корпуса шахтного реактора; снижения уровня воды в паросборнике котлов»ути4И8аїороя ише контрольного; повышении сопротивления' s реакционных fрубах, при котором нельзя обеспечите нормальную переработку конвертированного rasa на последующих стадиях производства? прекращении подачи оборотной охлаждающей воды; ухудшении качества питательной воды. При отравлении катализаторов конверсии необходимо снизить нагрузку-на агрегат более чемнаЗО^, На последующих стадиях получения синтез-газа могут возникнуть нарушения, приводящие к аварийным остановкам: прорыв газа из газовых аппаратов и трубопроводов в наооеное отделение,компрессорный залі резкое нарушение температурного режима реактора мётанирования или повышенное содержание окиси и двуокиси углерода в газе на выходе из этого аппарата; недостаток свежей оборотной воды; разрыв трубопроводов или аппаратов, приводящий к большой утечке раствора моноэтаноламина; забивка водяных конденсаторов паровых турбин; отравление катализаторов конверсии окиси углерода.

При аварийных остановках блока риформинга необходимо контролировать подачу пара в трубчатую печь и линию паровоздушной смеси. Отношение парг-гаэ до полного прекращения подачи газа на риформинг надо поддерживать не ниже 2,5 * I. Скорость сброса и повышения давления, в системе не должна превышать 5 ат в час.Пос-ле остановки по группе блокировок "А" и "А~А" необходимо немедленно разжечь часть горелок для предотвращения резкого снижения температуры в печи.

При нормальной работе пускового котла систему риформинга оставляют на протоке пара, разжигают потолочные горелки и под™ держивают систему при температуре 500-550°С. Если по истечении 4.8 часов после перевода печи на продувку паром возобновить пуск агрегата невозможно, то печь переводят на продувку азотом,либо„ после окисления катализатора, на продувку воздухом при температурах не выше 300-350°С на входе в распределяющие коллекторы парогазовой смеси.

Дальнейшую остановку агрегата ведут в соответствии с рабО" чви таструвдие!.

Зеебхожюго прекратить вдану дшщтелёНййо газа в трубчси-тую печь, отглушить коллекторы отопительного газа на печьвоста»-новить дымососы и охлаждать печь без подачи воздуха в горелки при закрытых смотровых окнах и запальных дочках. Следует  пре» кратить подачу пара в реакционные трубы о выбросом его на свечу при 'температуре выхода из труб, превышающей на 30-40°С начато конденсации водяного пара и произвести продувку всех линий и аппаратов азотом ^воздухом) с выбросом на свечу»

ЇІосле прекращения парообразования в котлах надо выключить насос питательной воды, предварительно закрыв задвижку на линиях подачи воды в котлы. При резком падении давления или полном прекращении подачи природного газа на агрегат следует прежде всего остановить и отключить компрессоры природного газа й воздуха. Необходимо проследить за тем, чтобы на линиях подате отопительного газа были закрыты отсекатели и поставлены заглушки, так как при неожиданном возобновлении подачи газа возможно образование взрывоопасных смесей в топочных камерах трубчатых печей, топках огневого подогревателя, вспомогательных и пусковых котлах. Далее следует продуть реакционные трубы и шахтный реактор паром, а затем азотом.

Прекращение подачи пара может быть вызвано одновременным выходом из строя основного и'резервного насосов питательной воды, аварией на установке водоподготовки или повреждением з системе парообразования (разрыв трубок котла или паропровода),Любая из этих причин ведет к полной аварийной остановке агрегата. Для этого необходимо прекратить подачу тепла в систему парообразования; перекрыть линию постоянной продувки котлов; остановить компрессоры газа и воздуха; снизить до минимума расход пара в реакционные трубы. Дальнейшие операции следует проводить так не,как при нормальной остановке агрегата.

При прекращении подачи охлаждающей воды и воздуха для КИП, в случае, если не возобновятся через несколько минут подача воды и воздуха от аварийного компрессора, надо остановить агрегат так же, как в. случае отключения электроэнергии.

Несмотря на то, что регулирующие клапаны настроены так,что при прекращении подачи воздуха агрегат выводится на безопасный режим работы, необходимо определить положение регулирующих  клапанов (открыт'или закрыт) с тем, чтобы правильно закончить  оста-невку агрегата,

для          правил аварийной   ос?а-

Дйй                                           ев*

бїіР<ІЄІ!§ ІеНІІрШ ЄШІ8ІЄ S ЙОЄ.йІй|ї!Щ1Ш                   НрЗЙ8~

водеїва (очистка от двуокиси углерода, «емшрвйаше, еййтез), поэтому необходимо открыть дистанционно им вручную клапан cdpo-оа конвертированного rasa после котлов=»утюшзаторов или конверсии окиси углерода ,на факел? закрыть задвижку перед абсорбером очистки газа от двуокиси углерода; включить дистанционно  или зручную регулирующий клапан на линии выхлопа конвертированного rasa»

Если предстоит выполнить мероприятия по ремонту, не требующие полного охлаждения агрегата (например, устранение неплотностей на фланцевых соединениях; отключение реакционных труб с нижними газоотводящими трубками, имеющих свищи или разрывы), то агрегат переводят в горячий резерв. Перевод агрегата в горячий резерв отличается от полной аварийной остановки следующими мероприятиями: дшососы не останавливают, снижают нагрузку по отопительному газу таким образом, чтобы после продувки агрегата азотом .поддерживать температуру стенок труб 70О-800°С; всю систему после продувки аздтоы де начала устранения неполадок оставляет под -небольшим избыточный- давлением или ведут непрерывную лродувку парэм и азотом; пар после пароперегревателей сбрасывают на факел, котлы-утилизаторы работают на минимальной нагрузке по питательной воде; вспомогательный котел не выключают,нагрузку на него также сникают до минимальной.

После устранения неполадок повышают нагрузку по питательному газу и производят пуск установки.

Контрольные вопросы

1.: Какие существуют правила подготовки катализаторов,трубчатой лечи и шахтного реактора к загрузке?

2„ Какова последовательность операций, какие применяются щж этом приспособления,приборы и оборудование загрузки катализаторов?

3, £ахоза последовательность операций при пуске отделения паровоздушной конверсии?

4» Чем обусловлены нормальное ведение процесса паровоздуш-» ной конверсии природного газа и плановая остановка агрегата?

5» Каковы особенности эксплуатации трубчатых печей и шахт«* ных ріакїоров?

бв КІші мійбіадш M§ryf шившії І |ій9іі , 7, йа&бвд йерй не                                          §f амадш ІІшда*»

тельных факторов?

8. Перечислить правила безопасной аварийной /остановки аг<»

регата.